**Паспорт качества № 180405-17**

на минераловатные цилиндры XOTPIPE

Дата производства: 03 апреля 2018 года

Номер партии: 180105-17/1

**Соответствие характеристикам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Норма по ТУ, ГОСТ** | **Фактическое значение** |
| Внутренний диаметр изделия, мм | - 1,5 / + 3,0 для Ø < 273 мм  - 2.0 / + 4,0 для Ø > 273 мм | соответствует |
| Толщина изделия, мм | - 1,0 / + 3,0 | соответствует |
| Длина изделия, мм | ± 10,0 | соответствует |
| Теплопроводность при 25°С, не более | 0,037 Вт/(м\*К) | соответствует |
| Отслоение покрытия | | не наблюдается |

Цилиндры соответствуют требованиям ТУ 5762-006-62815391-2016, ГОСТ 23208-2003

**Гарантия производителя:** один год со дня изготовления продукции при соблюдении условий хранения, транспортировки, погрузо-разгрузочных работ и рекомендаций по применению и монтажу.

|  |  |
| --- | --- |
| Директор по производству ООО «НЗТМ» | Кожухов Д. А. |